# TECHNOLOGIA MONTAŻU

# PŁYTA DENNA I ŚCIANKI

Usunąć z podłoża substancje pyliste

Wycisnąć pasek pasty P-201

Ułożyć profil płaski KM 2010 lub MC 2010

Na powierzchniach pionowych dodatkowo profil przymocować stalowymi gwoździkami w odstępach co 20-25 [cm]

Miejsca przebicia profilu zasmarować pastą P-201

Po 24 h (w przypadku przybicia profilu gwoździkami można po 8 - 10 [h]) przystąpić do betonowania

## UWAGA:

  - Powierzchnia nie może być tłusta

  - profile łączyć na zakładkę o dł. 10cm,

  - miejsca łączenia profili wypełnić pastą      P-201

  - przy powierzchniach nierównomiernych,

wilgotnych czy   mokrych oraz w

sytuacjach gdzie materiał nie zostanie

zabetonowany

po 24h, profile dodatkowo przytwierdzić

gwoździkami

# PRZERWA ROBOCZA / TECHNOLOGICZNA

- Usunąć z podłoża substancje pyliste

Wycisnąć pasek pasty P-201

Wcisnąć w pastę profil płaski KM 2010 lub MC 2010

Przy powierzchniach pionowych przybić profil dodatkowo stalowymi gwoździkami w  odstępach co 20-25 [cm]

Miejsca przebicia profilu gwoździkami zasmarować pastą P-201

Po 24 h (w przypadku przybicia profilu gwoździkami można po 8 - 10 [h]) przystąpić do betonowania

## UWAGA:

  - Podłoże nie może być tłuste

  - profile łączyć na zakładkę o dł. 10cm,

  - miejsca łączenia profili wypełnić pastą P-201

  - przy  powierzchniach nierównomiernych, wilgotnych czy mokrych oraz w sytuacjach gdzie materiał nie zostanie zabetonowany po 24h, profile dodatkowo przytwierdzić gwoździkami

# Text boxes

1 - pasta P-201

2 - profil płaski KM 2010

3 - stalowe gwoździki

1 - pasta P-201

2 - profil płaski KM 2010

3 - stalowe gwoździki