# SZCZELINA DYLATACYJNA

| Nowo powstała | Osiadająca 1 - pasta P-201 2 - profil kwadratowy dla szczeliny o szerokości 10mm – KM 2020 dla szczeliny o szerokości 20mm – KM 3030 3 - stalowe gwoździki |
| --- | --- |

Usunąć z podłoża substancje pyliste

Wycisnąć pasek pasty P-201

Wcisnąć w pastę odpowiedni profil

Przy powierzchniach pionowych lub bardzo nierównych przybić dodatkowo profil stalowymi gwoździkami w odległościach co 20-25 [cm]

Miejsca przebicia profilu gwoździkami zasmarować pastą P-201

Po 24 h zabetonować (w przypadku przybicia profilu gwoździkami można przystąpić do betonowania po 8 - 10 [h])

## UWAGA:

  - powierzchnia podłoża nie może być tłusta

  - profile łączyć na zakładkę o dł. 10cm,

  - miejsca łączenia profili wypełnić pastą P-201

  - przy powierzchni nierównomiernej, wilgotnej czy mokrej oraz w sytuacji gdzie materiał nie zostanie zabetonowany po 24h, profil dodatkowo przytwierdzić gwoździkami

# ISTNIEJĄCA SZCZELINA DYLATACYJNA PŁYTY DENNEJ / ŚCIANKI

I sposób

- Usunąć z szczeliny substancje pyliste

- Wycisnąć pastę P-201 po krawędziach szczeliny

- Wsunąć profil okrągły KM STRING dobierając średnicę wg wzoru ( KM STRING (  wsp. 1,2 ( szerokość szczeliny

- Umieścić po obu stronach profilu KM STRING na głębokość ok. 3 cm profile piankowe

- Zamknąć szczelinę elastycznym materiałem wypełniającym (między profilem piankowym, a  KM STRING z obu stron pozostaje pusta przestrzeń –jak na rys.)

### II sposób

- Usunąć z szczeliny substancje pyliste

- Wcisnąć profil piankowy

- Wycisnąć pastę P-201 po krawędziach szczeliny

- Wsunąć profil okrągły KM STRING dobierając średnicę wg wzoru ( KM STRING ( wsp. 1,2 ( szerokość szczeliny

- Wprowadzić pastę P-201

- Wcisnąć profil piankowy

- Zamknąć szczelinę materiałem wypełniającym (profile piankowe dociśnięte do KM STRING – jak na rys.)

# Text boxes

1 - pasta P-201

2 - profil płaski KM 2010

3 - stalowe gwoździki

1 - profil okrągły KM STRING *

2 - pasta P-201

3 - profil piankowy

4 - pusta przestrzeń

5 - elastyczny materiał zamykający

* - (KM STRING 6/8/12/16/24 (standard) 4/10/14/18/20/22/26/28/32/36 (na zamówienie)

## UWAGA:

- powierzchnia podłoża nie może być tłusta

- profile łączyć na zakładkę o dł. 10cm,

- miejsca łączenia profili wypełnić pastą P-201