ADEKA ULTRA SEAL

Materiały uszczelniające

##### PROFILE O PRZEKROJU PROSTOKĄTNYM

Typ MC    zwiększenie objętości około 100%

MC-2010     	[20 x 10] mm.

Typ KM    zwiększenie objętości około 200%

KM - 2005T  	[20 x 5] mm,

KM - 2010        	[20 x 10] mm,

KM - 2020        	[20 x 20] mm,

KM - 3030       	[30 x 30] mm.

##### PROFILE O PRZEKROJU OKRĄGŁYM

Typ KM-STRING    zwiększenie objętości około 200%

Średnice:      standard: 	  6 / 8 / 12 / 16 / 24  mm

na zamówienie:  4 / 10 / 14 / 18 / 20 / 22 / 26 / 28 / 30 / 32 / 36 mm

Właściwości Adeka Ultra Seal:

- środek wykonany na bazie kauczuku naturalnego mający zdolności pęcznienia pod wpływem wilgoci, będący w stanie spęcznionym tak jak długo ma kontakt z  wilgocią. Kiedy środowisko wyschnie profil powraca do stanu początkowego. Cykl ten jest cyklem powtarzalnym  trwającym przez cały okres żywotności materiału tj. min 90 lat,

- materiał uszczelniający, nieprzepuszczalny  używany do długotrwałego uszczelnienia szczelin dla wód wlotowych i wylotowych,

- dzięki pęcznieniu równomiernie naciska na ścianki szczeliny zapewniając 100% szczelności,

- usieciowanie na naturalnym kauczuku zapewnia doskonałą elastyczność i współpracę z  osiadającymi elementami,

- cechują się wysoką odpornością na proces starzenia się,

- pęcznienie odbywa się w każdym kierunku jednocześnie z tą samą siłą,

- produkt chemoobojętny, nietoksyczny, ekologiczny.

Zastosowanie:

- oczyszczalnie ścieków, zbiorniki, baseny, nabrzeża portowe, budowle piętrzące, jazy, progi wodne,

- parkingi podziemne, przejścia podziemne, tunele,

- obiekty przemysłowe, użyteczności publicznej, mieszkaniowe, sportowe,

- ścianki szczelne.

Do uszczelnień:

- płyty dennej i ściany (profil MC2010 + pasta P-201),

- przerwy roboczej (profil MC2010 + pasta P-201),

- przerwy roboczej (profil KM2010 + pasta  P-201),

- dylatacji osiadającej /stary-nowy obiekt/(profile KM2020 lub KM3030 + pasta P-201),

- nowo powstałych przejść rur przez ścianę /przejść szczelnych/ (profil KM2005 lub KM2010 +            pasta P-201, profile KM STRING* + pasta P-201, profile piankowe + pasta P-201),

- połączeń typu np. stal-beton (profil KM2005 + pasta P-201 lub tylko pasta P-201),

- dylatacji istniejących (profile KM STRING + P-201 lub tylko pasta P-201),

- zamków kręgów np. studzienek ( pasta P-201),

- połączeń kołnierzowych rur (pasta P-201),

- doszczelnień już istniejących uszczelnień (profile KM STRING + pasta P-201 lub tylko P-201),

- reperacja istniejących wadliwych uszczelnień (profile KM STRING + pasta P-201 lub tylko P-201),

- reperacja pęknięć, rys fragmentów płyty, ściany (pasta P-201),

*KM-STRING – profile okrągłe o średnicach ( 6, 8, 12, 16, 24 mm

Podłoże:

- suche, mokre, wilgotne, możliwość stosowania pod wodą,

- gładkie i nierówne,

- każdy rodzaj podłoża (odtłuszczony),

- wolne od pyłu, piasku, szlamu.

Dane techniczne:

| Materiał | Kauczuk naturalny |
| --- | --- |
| Żywotność laboratoryjna | 60 lat |
| Wielkość pęcznienia w skali objętości | Profile typu MC – 100% KM – 200% P-201 – 100% |
| Gotowość profili do zabetonowania po upływie | 24h lub po upływie 8-10h po dodatkowym przymocowaniu profili do podłoża przez przybicie stalowymi gwoździami |
| Początek pęcznienia po zalaniu betonem | Po upływie 48 godzin |
| Początek pęcznienia profilu KMu | Po upływie 8 godzin |
| Koniec procesu pęcznienia po upływie | 30 dni |
| Powrót do stanu niespęcznionego w ciągu | 40 dni |
| Max ciśnienie wody | 8 bar |
| Max rozszerzenie szczeliny | Dla KM-2020 – 4mm Dla KM-3030 – 6mm |
| Max osiadanie konstrukcji składowej | Dla KM-2020 i KM-3030 – 15mm |
| Max ruchy ścian | Dla KM-2020 i KM-3030 – 10mm |
| Zakres temperatury stałej (chwilowej)* | - 30oC ( +60(C (90/120)oC* |
| Gęstość objętościowa w stanie suchym | Dla MC – 1,2 ( 10% g/m3 Dla KM – 1,1 ( 10% g/m3 Dla P-201 – 1,2 ( 10% g/cm3 |
| Ciśnienie pęcznienia | Dla MC – 5450 ( 10 kPa Dla KM – 7975 ( 10 kPa Dla P-201 – 3522 ( 10 kPa |
| Kolor | Czarny: MC i KM Szary: P-201 |

# Text boxes

ATESTY:

- higieniczny ogólny HK/B/223/01/98

- higieniczny na wodę pitną HK/W/0844/01/2000

- aprobata techniczna ITB AT-15-3723/99

-      Aneks nr 1 do AT ITB

WARUNKI TECHNICZNE

( 8 stron)