# REPERACJA NIESZCZELNEJ ISTNIEJĄCEJ DYLATACJI PŁYTY DENNEJ / ŚCIANKI

I sposób

- Odkuć szczelinę

- Usunąć substancje pyliste

- Wycisnąć pastę P-201 po krawędziach szczeliny

- Umieścić w szczelinie profil okrągły KM STRING dobierając szczelinę wg wzoru

( KM STRING ( wsp. 1,2 ( szerokość szczeliny

- Wcisnąć pastę P-201

- Wcisnąć profil piankowy

- Zamknąć szczelinę materiałem elastycznym

II sposób

wykonać izolację j/w z pominięciem punktów 4 i 5, wypełniając

szczelinę pastą-dalsze postępowanie j/w

## UWAGA:

- łączyć profile na zakładkę o dł. 10 cm,

- miejsca łączenia wypełnić pastą P-201

- w przypadku dylatacji ściany reperację można wykonać z dowolnej strony ściany – wewnątrz lub zewnątrz

# PRZEJŚCIE RURY PRZEZ ŚCIANĘ – nowo powstałe

- Odtłuścić powierzchnię rury

- Wycisnąć pasek pasty P-201 po obwodzie rury

- Wcisnąć w pastę odpowiedni profil

- Po 24 h rurę zabetonować

## UWAGA:

  - profil łączyć na zakładkę, a miejsca łączenia wypełnić pastą P-201

1 - pasta P-201;    2 - profil płaski: - dla rury (<400 mm – profil KM 2005, - dla rury (>400 mm – profil KM 2010

# PRZEJŚCIE RURY PRZEZ ŚCIANĘ – duży otwór w ścianie, mała średnica rury

- Usunąć z szczeliny substancje pyliste

- Wycisnąć pasek pasty P-201 po obwodzie otworu w ścianie

- Wcisnąć w pastę profil płaski KM 2010

- Przymocować dodatkowo profil za pomocą stalowych gwoździków przybijając w odległości co 20-25 [cm]

- Miejsca przebicia profilu zasmarować pastą P-201

- Odtłuścić rurę

- Wycisnąć po obwodzie rury pasek pasty P-201

- Wdusić w pastę odpowiedni profil płaski

- Po 24 h otwór zabetonować

## UWAGA:  profil łączyć na zakładkę, a łączenia wypełnić pastą P-201

1 - pasta P-201; 2 - profil płaski: - dla rury (<400 mm – profil KM 2005, - dla   rury (>400 mm – profil KM 2010;        3 - profil płaski KM 2010; 4 - stalowe

gwoździki.

# Text boxes

1 - istniejąca izolacja

2 - pasta P-201

3 - profil okrągły KM STRING *

4 - profil piankowy

5 - elastyczny materiał zamykający

* - (KM STRING 6/8/12/16/24 (standard) 4/10/14/18/20/22/26/28/32/36 (na zamówienie)