# PRZEJŚCIE  RURY  PRZEZ  ŚCIANĘ  Z  ZASTOSOWANIEM PROFILII  OKRĄGŁYCH

# KM-STRING       Szerokość ściany min. 20 cm

|  | Usunąć ze szczeliny substancje pyliste Odtłuścić rurę Wycisnąć pastę P-201 po obwodzie rury oraz po krawędzi otworu Umieścić profil okrągły KM STRING o średnicy dobranej wg wzoru ( KM STRING ( wsp. 1,2 xB Po 24 h zamknąć szczelinę materiałem wypełniającym |
| --- | --- |
| 1 – materiał wypełniający np. żywica, beton 2 - profil piankowy PU 3 – profil KM-STRING 4 – pasta P-201 | Szerokość szczeliny B (mm( KM- STRING Ø (mm( Głębokość mocowania T(mm( 3-4 5-7 8-10 20 6 8 12 24 60 80 100 120 |

# PRZEJŚCIE  RURY  PRZEZ  ŚCIANĘ  Z  ZASTOSOWANIEM  PASTY P-201                  Szerokość ściany min. 20 cm

|  | 1. Usunąć z szczeliny substancje pyliste 2. Odtłuścić rurę 3. Wycisnąć pastę P-201 po obwodzie rury oraz po krawędzi otworu. Umieścić profil okrągły KM STRING o średnicy dobranej wg wzoru ( KM STRING ( wsp. 1,2 x B Po 24 h zamknąć szczelinę materiałem wypełniającym materiał elastyczny wypełniający np. żywica, beton materiał wypełniający materiał piankowy PU pasta P-201 beton Szerokość szczeliny B (mm( Grubość P-201 D (mm( Głębokość mocowania T(mm( 10 15 20 25 30 20 25 30 35 40 80 90 100 110 120 |
| --- | --- |

Uwaga: - profile łączyć na zakładkę 10cm, a miejsce łączenia wypełnić pastą P-201

- KM-STRING Ø 6/8/12/16/24 (standard) , 4/10/14/18/20/26/28/32/36 (na zamówienie )