# REPERACJA PĘKNIĘĆ / RYS POWSTAŁYCH NA CAŁEJ DŁUGOŚCI / WYSOKOŚCI PŁYTY DENNEJ / ŚCIANKI

Wykuć / naciąć szczelinę na głębokość min 6 cm

Usunąć substancje pyliste

Wycisnąć po krawędziach szczeliny pastę P-201

Umieścić w szczelinie profil okrągły KM STRING o średnicy dobranej wg wzoru ( KM STRING ( wsp. 1,2  x B

Ponownie wprowadzić do szczeliny pastę P-201

Wcisnąć profil piankowy

Zamknąć szczelinę materiałem wypełniającym np. beton, żywica

UWAGA

- połączenie profili wykonać na zakładkę o dł. 10 cm, miejsca łączenia wypełnić pastą P-201

- reperacji nie można wykonać przy wycieku cieczy pod ciśnieniem – wyciek może być w formie pocenia, kroplenia, łzawienia

# REPERACJA PĘKNIĘĆ / RYS FRAGMENTÓW PŁYTY DENNEJ / ŚCIANKI

Naciąć rysę na głębokość 4 - 5 cm, szerokość 1,5 - 2 cm

Usunąć z szczeliny substancje pyliste

Wcisnąć w szczelinę maksymalną ilość pasty P-201

Umieścić w szczelinie profil piankowy na gł. 3 cm

Zamknąć szczelinę materiałem wypełniającym np. beton, żywica

- dopuszczalne jest również pominięcie pkt. 4 i 5 zamykając szczelinę pastą P-201

UWAGA:  reperacji nie można wykonać przy wycieku cieczy pod ciśnieniem – wyciek może być w formie pocenia, kroplenia, łzawienia.

# Text boxes

1 - pasta P-201;  2 - profil okrągły KM STRING *; 3 - profil piankowy;  4 - materiał wypełniająco-zamykający np. beton,

żywica;  X - szerokość szczeliny

* ( KM STRING 6/8/12/16/24 (standard) 4/10/14/18/20/22/26/28/32/36 (na zamówienie)

1 - pasta P-201;  2 - profil piankowy;  3 - materiał wypełniająco-zamykający np. beton, żywica